# 501-25B章节 车身修理 – 防腐保护

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 说明与操作 |  |
| 防腐保护 | 501-25B-2 |
| 概述 | 501-25B-2 |
| 新部件的防腐保护 | 501-25B-2 |
| 焊接部件 | 501-25B-2 |
| 局部更新 | 501-25B-3 |

防腐保护

## DESCRIPTION AND OPERATION

#### 概述：

防腐保护是车身修理之后或修理过程中必须小心维护或重做的工作。它是唯一能长时间防止锈蚀的保证。(参见保修手册、维修手册)。

只有福特特有的车身部件和福特认可的修理材料（密封胶、油漆等）才能被用于车身修理。

所有福特车身部件都有一种阴极防护涂层。 个别车身部件双面或单面镀锌。（在各个地区依车型不同而不一致）。

# 还有阻尼胶，这是防止诸如砂砾等细小物体冲击造成腐蚀的最合适、有效的保障。

注意:如有可能，福特车身部件单独的保护层（镀锌、阴极防护涂层）尽量不要被砂纸或其它机械方法损坏。

福特标志是每一件福特原厂车身部件的专用标识，这种标识是以后的保修所必须的注册商标。

福特原厂配件

如果需要维修车身，必须遵守本手册车型规格章节所提供的维修指南，和涂装及腐蚀保护手册所提供的作业指导。

如果校形后在车身联接区域出现细小的裂纹（如车门铰链），必须确定是否进行防腐处理。如果有必要，应进行整体油漆。对受损严重的车身外部部件，在修复后也应进行相同的工作（如地板）。修复或处理涂层、密封和车底保护是必要的。

修理后，所有看不见或易受影响的内表面在孔洞喷蜡以前应预处理。为了得到一个光滑的内表面涂层，应小心喷涂（两次，并留足中间干燥时间），且填满整个空腔。如果车身蒙皮在修理过程中严重受热，那么蒙皮上已有的防腐材料肯定会被破坏。 空腔保护材料的作用是减少热影响。因些再处理受热区域十分重要。

在进行防腐处理时焊接区域必须水平放置。

当车身部件按下列描述重新修理时，应进行防腐保护测量。

#### 新部件的防腐保护

所有新部件必须检查储运过程中是否有刮、碰伤。根据部件损伤程度有必要进行如下操作：

1. 	未损伤的新部件

•不要打磨阴极浸镀涂层。

用硅酮清冼剂完全清洁并擦干。

2. 	轻度损伤的新部件

• 	擦去刮痕。

• 	轻擦外表面。

• 	用硅酮清冼剂完全清洁并擦干。

• 	对裸露区域进行防腐预处理。

3. 	损坏部件 (碰伤、压伤)

• 	校平碰伤区域并磨出裸露金属。

• 刮聚酯填平（仅对裸露金属）。

• 进一步填充。

• 	轻轻砂磨整个部件。

• 	用硅酮清冼剂完全清洁并擦干。

• 	对裸露区域进行防腐处理

根据车型，发动机盖、车门、后挡板和尾箱盖等扣合结构必须使用扣合密封胶密封。车型规格维修手册对此有详细的说明。

修理之后的油漆必须按油漆和防腐保护进行。

#### 焊接部件

使用旋转钢丝刷清除焊接内外区域的浸渍涂层，注意不要损伤镀锌层。

注意:接地区域尽可能小，产品的防腐保护（阴极涂层）尽可能多地保留。

注意:焊接底涂在使用前必须充分搅拌。

彻底清除修理区域（硅酮清理）

对所有焊缝使用焊接底涂组份（新或旧的部件）。

注意:必须等待焊接底涂干燥后才能进行焊接操作。

使用焊接底涂

焊接完成后清除焊接熔渣，注意不要破坏材料的强度。

所有焊缝凹坑用含铅材料填充法来处理。

如有必要，在合适的位置定位焊接T型插脚以固定装饰条夹。 由于腐蚀的危险，车辆必须完全清除砂粒灰尘和金属铁屑。

清洁和填充密封的内部区域。

密封所有的焊接区域和接头，使用车底保护。

注意:在刮腻子或进行底部保护之前底涂必须干燥，刮腻子不要太薄（腻子不能太干）。

产品原有的防噪声阻尼涂层和空腔发泡必须重新处理。

油漆后，使用空腔保护来保护所有的修复零件（特别是焊缝）。

#### 局部更新

当局部更新部件与“焊接部件”章节描述相同时遵照下列程序。

部件局部修理与整体修理主要不同在于对接和搭接的准备。

当车体部件完全切割时，注意恰当地清除内部油漆和镀锌涂层。难以接近的地方特别要小心处理。

–  内部区域存在裸露金属对焊接质量是至关重要的，焊接时焊接区域内镀锌层和油漆残渣燃烧并可引起严重的气孔。

– 	镀锌层和漆膜如不清除，锌和油漆在焊接时将燃烧，其烟灰使空腔保护不易得到满意的效果。

方法

– 	距焊缝30mm区域内的油漆涂层必须用旋转钢丝刷清除。

– 	车体不论新零件还是旧零件，都应进行此操作。

– 	根据车体部件的不同，焊缝背后10mm宽度范围内的镀锌层也必须清除掉。

注意:当空腔较小时可用平面刮刀或钢丝刷代替旋转钢丝刷。禁止使用角向砂轮，它可能削弱组织结构

局部修理后对门槛进行空腔保护

| 序号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 焊缝 |
| 2 | - | 喷嘴 |
| 3 | - | 远距离定位 |
| 4 | - | 喷枪 |

为难接近的区域注射空腔防护蜡时，先在合适的地方钻一个孔，钻孔直径依可用的封孔堵头而定。钻孔时把铁屑从空腔中清除干净很重要，任何残留的铁屑都会引起生锈。孔的边缘必须用封孔蜡处理，最后用堵头或密封胶封闭底部。

填平的防腐保护不同方法分类

| 防腐保护方法 | 外表面 | 可触及的内表面 | 不可触及的内表面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油漆 | X | X |  |
| 空腔防护 |  |  | X |

安装新部件防腐保护不同方法分类

| 防腐方法 | （可触及区域）焊接前焊缝边缘 | 所有裸露已打磨区域 | 可触及焊缝边缘区域 | 不可触及焊缝边缘区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊缝底涂 | X |  |  |  |
| 油漆 |  | X | X |  |
| 扣合法兰保护 |  |  | X |  |
| 空腔保护 |  |  |  | X |