# 501-29 章节 侧金属蒙皮修理

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 拆卸和安装 |  |
| A柱外蒙皮部份和加强板 | (44 331 5) | 501-29-1 |
| 弯刀形蒙皮 | (44 447 0) | 501-29-4 |
| 弯刀形蒙皮部份 | (44 475 0) | 501-29-5 |
| 弯刀形蒙皮前部份 | (44 475 4) | 501-29-6 |
| 弯刀形蒙皮后部份 | (44 475 5) | 501-29-7 |
| B柱加强板 | (44 584 2) | 501-29-8 |

### Ａ柱外蒙皮部份和加强板(44 331 5)

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| Ａ柱外蒙皮 |  |
| Ａ柱底部加强蒙皮 |  |
| Ａ柱顶部加强蒙皮 |  |
| Ａ柱内蒙皮 |  |
| 翼子板加强板 |  |
| 通风道支撑蒙皮 |  |
| 挡泥板支承蒙皮 |  |

拆卸

1. 综述

• 	挡泥板、车门、发动机盖、前挡风玻璃和车门胶条在修理前必须拆卸。

2. 通风道支撑蒙皮

• 	切割。

3. 	A -立柱外蒙皮

• 	切割。

4. 	翼子板加强板

• 	拆卸。

5. A顶部及底部加强蒙皮

• 	切割。

6. 	A柱内蒙皮

• 	拆卸。

安装

1. 	A柱内蒙皮

• 	电阻点焊。

2. A柱内蒙皮

• 	进行间断MIG焊。

3. A柱顶部及底部加强蒙皮

1.	进行断续MIG焊。

2.	电阻点焊。

4. A柱外部蒙皮

1.	支撑切割边缘，进行连续MIG焊。

2. 进行连续MIG焊。

3.	电阻点焊。

5. 翼子板加强板

• 	电阻点焊

6. 	通风道支撑蒙皮

1.	进行连续MIG焊。

2.	铜焊。

### 弯刀形蒙皮 (44 447 0)

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 弯刀形蒙皮 |  |

拆卸

1. 	综述

• 	将内饰件和电线移出工件区。

2. 注意: A和B型 立柱: 不要损坏加强筋，注意更换件的形状。

弯刀形蒙皮

• 	切割。

安装

1. 弯刀形蒙皮

- 支撑C柱切割边缘 ，进行连续MIG焊接。

- 进行连续MIG焊接。

3.	电阻点焊。

### 弯刀形蒙皮部份 (44 475 0)

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 弯刀形蒙皮 |  |

拆卸

1. 综述

• 	开始修理前必须拆卸车门。

• 	需拆卸的零件还有门胶条和弯刀形蒙皮的装饰板。

• 	移走工作区域的内装饰线束。

2. 弯刀形蒙皮

• 	切割区域。

安装

1. 	弯刀形蒙皮

1.	支撑切割边缘 ，进行连续MIG焊接。

2.	电阻点焊。

### 弯刀形蒙皮前部份 (44 475 4)

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 弯刀形蒙皮 |  |

拆卸

1. 综述

• 	车门、门胶条、门铰链、挡泥板和内挡板在修理前必须拆卸。

• 	移走工作区域的内装饰各电线。

• 	注意A柱区域更换零件的形状。

2. 弯刀形蒙皮

1.	切割区域。

2.	切割。

安装

1. 	弯刀形蒙皮

1. 支撑切割边缘 ，进行连续MIG焊接。

2.	进行连续MIG焊接。

3.	电阻点焊。

### 弯刀形蒙皮后部份 (44 475 5)

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 弯刀形蒙皮 |  |

拆卸

1. 	综述

• 	维修前先拆卸内侧挡泥板。

• 注意四分之一蒙皮区域更换零件的形状。

2. 	弯刀形蒙皮

1.	切割区域。

2.	切割。

安装

1. 	弯刀形蒙皮

1.	组合前使用扣合封口材料。

2. 支撑切割边缘 ，进行连续MIG焊接。

3.	电阻点焊。

### B柱加强板 (44 584 2)

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| B柱外蒙皮 |  |
| B柱加强板 |  |
| 弯刀形蒙皮 |  |
| 安全带固定板 |  |

拆卸

1. 	综述

• 	需要拆卸的零件： 前座椅、座垫、弯刀形蒙皮和B柱饰板、锁扣、车门胶条和安全带。

2. 	弯刀形蒙皮

• 	初步切割。

3. 	B柱

1.	用车身锯切掉B柱。

2.	磨去焊点。

4. 	B柱

• 	从内部磨去焊点。

5.  注意: （切割B柱时）不要损坏B柱加强板。因为B柱加强板的切割需要上下位移，所以需要切割B柱。

B柱

• 初步切割。

安装

1. 注意: 在安装B加强板之前， 座椅安全带固定板必须和新的B加强板在一起焊接

座椅安全带固定板

• 	电阻点焊。

2. B加强板

1.	进行连续MIG焊接。

2.	电阻点焊。

3. B内蒙皮

• 	电阻点焊。

4. 	B外蒙皮

1.	进行连续MIG焊接。

2.	电阻点焊。

5. 	弯刀形蒙皮。

- 支撑切割边缘，进行连续MIG焊接。

- 进行连续MIG焊接。

3.	电阻点焊。