# 章节 501-29 侧边钣件维修

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 — 5- 门 | 501-29-2 |
| 拆卸与安装 |  |
| 防砾板 — 5- 门 | (44 447 0) | 501-29-3 |
| A-柱 外侧钣件章节与加强件 | (44 331 5) | 501-29-5 |
| B-柱与加强件 — 5- 门 | (44 584 2) | 501-29-9 |

润滑剂，密封胶与黏着剂

|  | 规格 |
| --- | --- |
| PU 玻璃黏胶 (150 ml) | WSK-M11 P57-A1 |
| 金属黏接套件 - 2-组件 | WSK-M4 G200 A/B |

## 拆卸与安装

### 防砾板 — 5- 门 (44 447 0)

1. 	更换零件

• 	防砾板

拆卸

1. 	一般注意事项

• 	需要的拆卸工作：车门、车门铰链、前与后座椅、门坎内饰板，A- B- 与 C- 柱内饰板。

• 	掀开地毯并将电线线束从工作部位移开。

注意：切除的部位视损坏的范围而定。维修图示说明后方局部的维修。

2. 	防砾板

• 	切除部位。

3. 	防砾板

1.	切除部位。

2.	磨除焊点。

3.	在轮弧末端磨除一个钣件的厚度。

4. 	防砾板

1.	磨除焊点。

2.	加热部位 (大约 170°) 并且拆开。
NVH 组件。

安装

注意：使用电阻焊点来焊接总厚度为 3 mm 或以上的车身钣件之前必须遵照副章节 501-25 中的指示。

1. 	防砾板

• 	熔焊的位置钻孔。

2. 	防砾板

1.	涂抹两块-组件金属黏接剂到夹紧凸缘。

2.	涂抹单块-组件玻璃黏胶到 NVH 组件。

3.	连续 MIG缝焊。

4.	电阻熔焊。

3. 	防砾板

• 	熔焊。

### A-柱 外侧钣件章节与加强件 (44 331 5)

通用设备

测量与校正角度系统

1. 	更换零件

• 	A-柱外侧钣件

• 	A-柱内侧钣件

• 	A-柱加强件

• 	A-柱/翼子板裙部钣件加强件

拆卸

1. 	一般注意事项

• 	开始维修之前已经将翼子板裙部钣件加强件拆下。

• 	需要的拆卸工作：A-柱饰板，防砾板饰板与驾驶侧或乘客侧座椅。

• 	将地毯与电线从工作部位移开。

2. 	A-柱/翼子板裙部钣件加强件

• 	磨除焊点。

注意：要进入 B-柱内侧钣件的前方，必须依据尺寸(550 mm) 在 防砾板外侧分开的切割。

3. 	A-柱外侧

1.	切割点。

2.	磨除焊点。

2.	磨除焊点 (两块钣件厚度)。

4. 	A-柱加强件

1.	磨除焊点。

2.	加热部位 (大约 170°) 与拆开NVH 组件。

5. 注意：要进入原来的 A-柱内侧钣件接合处，必须在 B-柱内侧钣件的前方切割并拆除。安装时切除的部位会再被使用。

B-柱内侧钣件

1. 切割点。

2. 磨除焊点。

6. 	A-柱内侧

1.	切割点。

2.	磨除焊点。

3.	磨除焊点 (两块钣件厚度)。

安装

注意：使用电阻焊点来焊接总厚度为 3 mm 或以上的车身钣件之前必须遵照副章节 501-25 中的指示。

1. 	A-柱内侧

1.	连续 MIG缝焊。

2.	电阻熔焊。

2. 	A-柱加强件

• 	熔焊的位置钻孔(直径：10 mm)。

3. 注意：只有补钉-焊 A-柱加强件。

最后的焊接点是在A-柱外侧安装时焊接。熔焊部位 (位置 2) 在 A-柱加强件必须研磨，否则 A-柱外侧无法正确的安装。

A-柱加强件

1. 涂抹单一-组件玻璃黏胶到 NVH 组件。

2. 熔焊。

3. 电阻熔焊。

4. 注意：在 B-柱内侧钣件的熔焊部位必须研磨，否则无法使用电阻焊点来安装。

B-柱内侧钣件

• 熔焊。

5. 	B-柱内侧钣件

1.	连续 MIG缝焊。

2.	熔焊。

3.	电阻熔焊。

6. 	A-柱外侧

• 	熔焊部位的钻孔 (直径：10 mm)。

7. 	A-柱外侧

1.	连续 MIG缝焊。

2.	熔焊。

3.	电阻熔焊。

8. 注意：只有补钉-焊 A-柱/翼子板裙部钣件加强件。
最后的焊接点是在翼子板钣件加强件安装时焊接。

A-柱/翼子板裙部钣件加强件

• 电阻熔焊。

### B-柱与加强件 — 5- 门 (44 584 2)

通用设备

测量与校正角度系统

1. 	更换零件

• 	B-柱 外侧钣件

• 	B-柱内侧钣件

• 	B-柱加强件

拆卸

1. 	一般注意事项

•	需要的拆卸动作：前门、后门、B-柱饰板、防砾板饰板、顶蓬、前与后座椅。

•	掀开地毯并且从工作部位将线束移开。

2. 注意：如果 B-柱加强件也更换新品，则必须依据尺寸分别在门坎以及B-柱定部切割。如果只有 B-柱外侧钣件的底部更换新品，则车门铰链固定点上方分别切割。

B-柱外侧

1. 切除部位。

2. 磨除焊点。

3. 局部更换分别的切割。

3. 	B-柱外侧

1.	磨除焊点。

2.	加热部位 (大约 170°) 并拆开NVH 组件。

4. 	B-柱加强件

1.	切割点。

2.	磨除焊点。

3.	加热部位 (大约 170°)并拆开 NVH 组件。

4.	局部更换的分别的切割。

5. 注意：朝下拆卸 B-柱加强件与 B-柱内侧钣件。

B-柱 (内视图)

• 磨除焊点。

6. 	B- 柱内部

1.	切割点。

2.	磨除焊点。

安装

1. 	B-柱内侧

1.	连续 MIG缝焊。

2.	电阻熔焊。

3.	熔焊。

2. 	B- 柱内侧

•	熔焊处的钻孔。

3. 	B- 柱内侧

1.	电阻熔焊。

2.	熔焊。

4. 	B-柱加强件

1.	涂抹单块-组件 玻璃黏胶到NVH 组件。

2.	连续 MIG缝焊。

3.	电阻焊点 (只有补钉焊接)。

5. 	B- 柱外侧

•	熔焊处的钻孔。

6. 	B-柱加强件

1.	涂抹单块-组件玻璃黏胶到NVH 组件。

2.	连续 MIG缝焊。

3.	电阻熔焊。

4.	熔焊。

7. 	B- 柱外侧

•	熔焊。