# 章节 501-27 前端钣件维修

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 拆卸与安装 |  |
| 翼子板裙部加强件 | (44 277 4) | 501-27-2 |
| 翼子板裙部钣件 | 501-27-4 |
| 前侧钣件 | (44 281 7) | 501-27-7 |

### 翼子板裙部加强件 (44 277 4)

1. 	更换零件

• 	翼子板钣件加强件

拆卸

注意：可能的状况下,翼子板钣件加强件的局部更换总比整组更换好，是因为可以节省 A-柱的内部组装时所需要耗费的大量时间。局部更换的选项表示不需要在 A-柱将 MIG 铜锌焊接分离。

1. 	一般注意事项

• 	需要的拆卸工作：发动机盖、电线、保险杆、车门、前模块、头灯与轮弧里衬。

2. 	翼子板钣件加强件

• 	局部更换所要切除的部位。

3. 	翼子板钣件加强件

1.	焊点抛光。

2.	磨除 MIG 铜锌焊接。

安装

注意：使用电阻焊点来焊接总厚度为 3 mm 或以上的车身钣件之前必须遵照副章节 501-25 中的指示。

1. 	准备翼子板钣件加强件

• 	切除钣材的金属垂片，使边缘留下大约  5 mm。

2. 	注意：

• 	当执行维修时，车辆制造时的 MIG 铜锌焊接必须在不同的位置使用 MIG 焊接 (请参阅图 E55241)。

• 	这些 MIG 焊接不可以在现有的 MIG 铜锌合金焊接部位上或附近焊接，即使少量的铜焊也会造成焊接缝的强度减弱。

翼子板钣件加强件

• 连续的 MIG 焊接缝。

3. 注意：执行维修之后必须小心的涂抹填补密封。 原有的 MIG 铜锌焊接也要处理。

•

翼子板钣件加强件

• 	电阻焊点。

### 翼子板裙部钣件

通用设备

测量或校正角度系统

1. 	更换零件

• 	外侧钣件

• 	内侧钣件

• 	横梁固定凸缘

• 	裙部钣件

• 	翼子板裙部加强件

• 	前模块托架

拆卸

1. 	一般注意事项

• 	开始维护之前翼子板裙部加强件与横梁固定凸缘都已经拆除。

• 	需要的拆卸动作：散热水箱，驱动组件，横梁与撞击组件，撞击垫与 A-柱饰板。

• 	拆除工作部位的地毯与线路。

2. 	前模块托架

• 	焊点抛光。

注意：执行简略的切除，使可以进入到两块侧钣件的接合层。

3. 	翼子板裙部加强件

1.	切除部位。

2.	焊点抛光(两片钣件厚度)。

4. 	裙部钣件

• 	焊点抛光。

5. 	裙部钣件与侧钣件

1. 简略的切除部位。

2.	焊点抛光。

3.	磨除焊接缝。

6. 	裙部钣件与侧钣件

1.	焊点抛光。

2.	焊点抛光(两块钣件厚度)。.

7. 	侧钣件内加强件

• 	焊点抛光。

8. 注意：从雷射焊接缝测量的切除尺寸。

内侧钣件

• 	切除部位。

安装

注意：与横梁固定凸缘一样使用校正角度来安装内与外侧钣件并固定之。

注意：使用电阻焊点来焊接总厚度为 3 mm 或以上的车身钣件之前必须遵照副章节 501-25 中的指示。

1. 	内侧钣件

• 	持续 MIG 焊接。

2. 	侧钣件内部加强件

• 装新的零件与电阻焊点。

注意：决定车辆熔焊孔的位置。

3. 	外侧钣件

• 	熔焊的位置钻孔 (直径：10 mm)。

4. 	外侧钣件

1.	电阻焊点。

2.	熔焊。

3.	连续的 MIG 焊接。

5. 	裙部钣件

• 熔焊的钻孔。

6. 	裙部钣件

• 	熔焊。

7. 	翼子板裙部加强件

1.	连续的 MIG 焊接。

2.	电阻焊点。

8. 	前模块托架

• 	电阻焊点。

### 前侧钣件 (44 281 7)

通用设备

测量或校正角度系统

1. 	更换零件

• 	外侧钣件

• 	内侧钣件

• 	横梁固定凸缘

拆卸

1. 	一般注意事项

• 需要的拆卸动作：保险杆，发动机盖，翼子板，前模块，头灯与有撞击组件的横梁。

注意： 在切除侧钣件时必须偏移到另外一边。

2. 	切割的概要

1. 钣件的内侧。

2.	 钣件的外侧。

3. 注意：使用一支大型线锯切过整个侧钣件的断面。此为钣件外侧的最后切割。

外侧钣件

• 	切除部位。

4. 	内侧钣件

1.	切除部位。

2.	焊点抛光。

安装

注意：使用电阻焊点来焊接总厚度为 3 mm 或以上的车身钣件之前必须遵照副章节 501-25 中的指示。

1. 	内侧钣件

• 	持续的 MIG 焊接。

2. 	外侧钣件

1.	持续的 MIG 焊接。

2.	电阻焊点。

3. 	横梁固定凸缘

• 	持续的 MIG 焊接。