# 章节 501-30 后端钣件维修

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 — 5门 | 501-30-2 |
| 拆卸与安装 |  |
| 后翼子板LH — 5-门 | (44 510 0) | 501-30-3 |
| 后翼子板/侧钣件 LH | (44 512 0) | 501-30-6 |
| 排水板 | (44 532 7) | 501-30-8 |
| 排水板加强件 | (44 532 8) | 501-30-9 |
| 后外侧轮弧室 — 5-门 | 501-10-10 |
| 背板 | (44 642 0) | 501-30-13 |
| 后底板面板. | (44 654 1) | 501-30-15 |
| 后底板面板部位 | (44 654 5) | 501-30-17 |
| 后侧钣件部位 | (44 683 5) | 501-30-19 |

#### 润滑剂、油脂、密封剂与黏着剂

|  | 规格 |
| --- | --- |
| PU 玻璃黏胶 (150 ml) | WSK-M11 P57-A1 |
| 金属黏胶套件 - 2-组件 | WSK-M4 G200 A/B |

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 后翼子板LH — 5-门(44 510 0)

1. 	更换零件

• 翼子板

拆卸

1. 	一般注意事项

•	需要的拆卸工作：后门、防水条、侧边窗、后座椅、轮弧饰板、后灯、后保险杆、后翼子板饰板。

•	将地毯移离电线工作区域。

•	视损坏的范围而定强迫空气排气角板也必须被更换。

2. 	后翼子板

1.	切割部位。

2.	在轮弧端缘研磨一块钣件的厚度。

3.	磨除焊点。

4.	加热部位 (大约 170°) 并且拆开 NVH 组件。

3.	后翼子板

•磨除焊点

安装

注意：使用电阻焊点来焊接总厚度为 3 mm 或以上的车身钣件之前必须遵照副章节 501-25 中的指示。

1. 	后翼子板

• 	熔焊的位置钻孔。

2. 注意：如果强迫空气排气角板被更换，则在安装后翼子板之前必须焊接到后翼子板上。

强迫空气排气角板

• 	电阻熔焊。

3. 	后翼子板

1.	涂抹单块-组件玻璃黏胶到 NVH 组件。

2.	涂抹两块-组件金属黏胶到夹紧凸缘并且夹紧轮弧凸缘。

3.	连续 MIG缝焊。

4 	后翼子板

1.	电阻熔焊。

2.	熔焊。

5. 	后翼子板

• 	熔焊。

### 后翼子板/侧钣件 LH(44 512 0)

1. 	更换零件

• 	更换钣件，后翼子板。

拆卸

1. 	一般注意事项

•	需要的拆卸作业：轮弧饰板、后灯、后保险杆、三角板饰板。

•将地毯移离电线工作区域。

•	视损坏的程度而定，强制空气排气角板也必须更换。

2. 	后翼子板

1.	切割点。

2.	磨除焊点。

3. 	后翼子板

• 	磨除焊点。

安装

1. 	后翼子板部位

• 	熔焊的位置钻孔。

2. 	后翼子板

1.	连续 MIG缝焊。

2.	熔焊。

3. 	后翼子板

• 	熔焊。

### 排水板 (44 532 7)

1. 	更换零件

• 	排水板。

拆卸

1. 	一般注意事项

• 	开始维修之前后翼子板与背板都已经拆除。

• 	将地毯移离电线工作区域。

2. 	排水板

1.	切割部位。

2.	研磨焊点。

3.	研磨焊接处的焊点 (两块钣件厚度)。

4.	加热部位 (大约 170°) 并拆开 NVH 组件。

安装

1. 	排水板

1.	涂抹单块-组件 玻璃黏胶到 NVH 组件。

2.	连续 MIG缝焊。

3.	电阻焊点。

排水板加强件 (44 532 8)

1. 	更换零件

• 	排水板加强件。

拆卸

1. 	一般注意事项

•	开始维修之前后翼子板，背板与排水板都已经拆除。

• 	将地毯移离电线工作区域。

2. 	排水板加强件

• 	磨除焊点。

安装

注意：使用电阻焊点来焊接总厚度为 3 mm 或以上的车身钣件之前必须遵照副章节 501-25 中的指示。

1. 	排水板加强件

•	电阻熔焊。

后外侧轮弧室 — 5-门

通用设备

测量与校正角度系统

1. 	更换零件

• 	后外侧轮弧室。

• 	C-柱加强件。

拆卸

1. 	一般注意事项

• 	开始维修之前背板，后翼子板与排水板与加强件都已经拆除。

• 	将地毯移离电线工作区域。

2. 	C- 柱加强件

1.	切割部位。

2.	磨除焊点。

3.	磨除焊点 (两块钣件厚度)。

3.	后外侧轮弧室

1.	磨除焊点。

2.	磨除焊点 (两块钣件厚度)。

4.	后轮弧内侧

1.	磨除焊点。

2.	研磨 MIG-焊接点。

5. 注意：

• 	要确保正确的 MIG 焊接，MIG 焊接部位必须依照规定的尺寸(大约 5 mm) 从背后搭铁。

• 	当研磨背部时，必须确保所有剩余的 MIG 焊接点痕迹都完全的被清除。

后轮弧内侧 (MIG-焊接部位)

• 	MIG 焊接部位背面研磨。

安装

注意：使用电阻焊点来焊接总厚度为 3 mm 或以上的车身钣件之前必须遵照副章节 501-25 中的指示。

1.	后外侧轮弧室

• 	熔焊的位置钻孔。(直径：10 mm)

2. 注意：熔焊之前先在后翼子板内侧现有的孔经由后外侧轮弧室顶部(位置 2)钻透一个钣件的厚度。

后轮弧外侧

1.	电阻熔焊。

2.	熔焊。

3.	后轮弧内侧

1.	电阻熔焊。

2.	连续 MIG缝焊。

4.	C-柱加强件

• 	熔焊的位置钻孔。(直径：10 mm)。

5.	C-柱加强件

1.	连续 MIG缝焊。

2.	电阻熔焊。

3.	熔焊。

背板 (44 642 0)

1.	更换零件

• 	背板

• 	后横梁

• 	后横梁加强件

• 	横梁加强件/后底板面板

拆卸

1.	一般注意事项

•	需要的拆卸的动作：后保险杆、后灯、背板内侧饰板以及后翼子板饰板。

•	将地毯移离电线工作区域。

2.	背板

•	磨除焊点

3.	横梁加强件，右后

1.	概略切割。

2.	研磨内侧的焊点。

3.	磨除焊点 (两块钣件厚度)。

4.	左后横梁加强件

1.	概略切割。

2.	研磨内侧的焊点。

3.	磨除焊点(两块钣件厚度)。

5.	后横梁

•	磨除焊点

拆卸与安装 (续)

6.	后横梁

1.	研磨焊点。

2.	研磨焊点(两块钣件厚度)。

安装

注意：使用电阻焊点来焊接总厚度为 3 mm 或以上的车身钣件之前必须遵照副章节 501-25 中的指示。

注意：首先，提供横梁加强件/后底板面板并焊接至定位。

1.	后横梁

1.	电阻熔焊 (横梁加强件/后底板面板)。

2.	电阻熔焊 (横梁)。

2.	后横梁加强件

1.	电阻熔焊。

注意：熔焊之前，由现有的孔钻透个钣件的厚度。

2.	熔焊。

3.	背板

• 	电阻熔焊。

### 后底板面板 (44 654 1)

通用设备

测量与校正角度系统

1. 	更换零件

• 	后底板面板

• 	备胎架

拆卸

1. 	一般注意事项

• 	维修工作开始之前背板已经被拆下。

• 	将地毯移离电线工作区域。

2. 注意：为了容易进入，简略的切割备胎壁。

后底板面板

1.	概略切割。

2.	前切割部位。

3. 	后底板面板

1.	磨除焊点。

2.	研磨焊点。

4. 	后底板面板 (下视图)

• 	研磨焊点。

安装

注意：使用电阻焊点来焊接总厚度为 3 mm 或以上的车身钣件之前必须遵照副章节 501-25 中的指示。

1. 	后底板面板

• 	熔焊的位置钻孔。

注意：新的零件在前接合部位必须重叠大约10 mm。新的零件是在凸缘区域接合(侧梁与安全带加强件)。

2. 	后底板面板

1.	间断性 MIG 焊接。

2.	连续 MIG缝焊 (接合焊接)。

3.	电阻熔焊。

4.	熔焊。

3. 	后底板面板 (下视图)

• 	电阻熔焊

### 后底板面板部位 (44 654 5)

通用设备

测量与校正角度系统

1. 	更换零件

• 	后底板面板

拆卸

1. 	一般注意事项

• 	开始维修之前背板，后翼子板与排水板与加强件都已经拆除。

• 	将地毯移离电线工作区域。

2. 注意：许多部位的维修必需视损坏的范围而定。

切割部位概览

3. 	后底板面板

1.	切割部位。

2.	磨除焊点。

3.	研磨焊点。

4. 	后底板面板

• 	研磨焊点。

安装

注意：使用电阻焊点来焊接总厚度为 3 mm 或以上的车身钣件之前必须遵照副章节 501-25 中的指示。

1. 	后底板面板

• 	熔焊的位置钻孔。

2. 	后底板面板

1.	连续 MIG缝焊。

2.	电阻熔焊。

3.	熔焊。

3. 	后底板面板

• 	电阻熔焊。

### 后侧钣件 (44 683 5)

通用设备

测量与整直系统

1. 	更换零件

• 	侧梁分段部分

• 	横梁固定凸缘

拆卸

1. 	一般注意事项

• 	开始维修之前后底板面板，背板与后翼子板都已经拆除。

2. 注意：切断部位视损坏的范围而定。

后侧梁

• 	切割部位。

安装

注意：使用校正角安装横梁固定凸缘并将之确实固定至定位。插入并安装侧梁。

1. 	后侧梁

1.	连续 MIG缝焊。

2.	电阻焊点 焊接。