| 关键词：SKD MONDEO底盘部分零件及门锁芯 锈蚀严重—清洁防腐 | 文号： CAF-TSB-2003-05-02 |
| --- | --- |

适用车辆：

长安福特经销商处SKD(天津)MONDEO车辆。

问题：

在PDI时经销商发现部分SKD MONDEO底盘部分零件锈蚀严重，此外部分车辆左前门锁

芯表面锈蚀,担心在销售时客户会抱怨车辆质量不良。

措施：

清洁后涂防锈油。

维修程序：

一.底盘部分清洁防腐

底盘部分受影响零件

1 缸体表面及油底壳

2 前后制动盘

3.传动轴

4.排气管连接块

5.前桥托架

6.油底壳放油螺栓

7.压缩机固定螺栓

8.自动变速箱侧堵盖与下堵盖

修理方法：

- 在举升机上拆卸车轮；

- 举升后用铜刷对锈蚀部位进行清理，除去零件表面的锈块；

- 用压缩空气清扫清理后表面遗留的粉尘；

4．a.铝合金部件，不需要铁锈转换剂处理；

b.制动盘，用软毛刷将铝粉（PINGO）均匀涂在制动盘的边缘和中心位置；

c.其他金属部件，用软毛刷将铁锈转换剂（PINGO）均匀涂在锈蚀位置；

5.装好车轮（车轮螺母拧紧扭矩85+5 N.m）,保持干燥状态3小时以上使涂抹的铁

锈转换剂稳定形成保护层。

注意:

- 须在PDI时除锈；

- 车轮重新安装时须对照原位置安装；

- 在整个过程中，不需要其他油脂或者水帮助除锈，否则会影响铁锈剂的效果；

- 因为担心对制动效果的影响，我们不支持在制动盘的工作位置进行防锈处理；

- 因为是整车状态，铝粉的喷嘴在实际操作中不便对目标范围进行控制，我们建议利用软毛刷进行涂覆；

- 对使用铁锈转换剂的更多注意事项，请参照包装印刷的使用说明。

1

3

左前门锁芯清洁防腐

修复步骤：

- 开启左前车门，用"-"字工具拆下孔盖；

- 用六角头工具拆松外把手固定螺钉；

- 拆下门锁饰盖；

- 用铝用除锈转换剂及将门锁锈蚀部份清除干净；

- 用毛笔沾上防锈油涂抹锁芯表面；

- 装回门锁饰盖；

- 用六角头工具固定外把手螺钉直到听到“嗒”即可；

- 盖回孔盖；

- 用小棉签沾上黄油涂抹在有斑点的表面；

- 用车钥匙插入锁芯旋转几次，取出后，擦净钥匙上面的油迹。

注意：

- 在操作过程中，工具必须用胶布包扎，防止擦伤面漆；

- 对于相关用品，如清洗腊、防锈油、黄油的使用请参照包装上的使用说明。

三.单台工时：1.25小时

| 零件号 | 零件名称 | 总计数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 铁锈转换剂（PINGO） | 1瓶 |
|  | 铝粉（PINGO） | 1瓶 |
|  | 铝用除锈转换剂（PINGO） | 1瓶 |

其它适用文章：

无

保修状况：

仅作为信息。